中远远扬RTP-1水性无机富锌涂料-锌灰色42

※产品概述

·两罐装无机硅酸锌底漆，干膜中锌粉的重量百分比为93%。可为经过适当处理

·的钢质基材提供极好的防锈保护

·VOC   0g/1

※用途

·用于新造船及船舶的维修和保养

·具有优异的防腐蚀性能

※产品信息

体积固体份               38%±2%

光泽度                   无光

标准膜厚                 35微米干膜厚（92微米湿膜厚）

理论涂布率               10.8平方米/公升，在标准膜厚时

3.4平方米/千克，在标准膜厚时

混合比率                 3：1（质量比）

施工方法

无气喷涂                推荐使用

喷嘴尺寸          0.38-0.53mm

出口压力          ≥15Mpa

有气喷涂                喷嘴尺寸          1.5-2.5mm

出口压力          ≥0.4Mpa

刷涂/辊涂               推荐小面积使用

稀释剂                  不推荐使用，在特殊情况下，使用去离子水（最多不超过总量的5%）

设备清洗剂              去离子水

熟化时间                不适用

干燥参数

5℃          15℃          25℃         35℃

表干                   1h           40min         20min       15min

实干                   8h           4h            2h           2h

混合后施工时间         8h           6h            4h           4h

注：干燥时间取决于气候条件。此处所引数据系在相应温度及50%

的相对湿度下测得

复涂参数                               底材温度

5℃        15℃           25℃         35℃

复涂下列产品时         Min  Max  Min  Max    Min  Max      Min  Max

中远RTP-1              8h  不限   4h   不限    2h    不限     2h    不限

中远RTP封闭漆         8h  不限   4h   不限    2h    不限     2h    不限

注：干燥时间取决于气候条件。此处所引数据系在相应温度及50%  的相对湿度下测得

贮存                   贮存于凉爽干燥环境之中，通风良好并避开热源或火源，包装容器必须保存密闭。在25℃的条件下贮存期为12个月以上（应以实际检验结果为准）

装卸                   小心装卸，使用前搅拌均匀

包装规格               甲组分  20公升容器装50千克

乙组分  20公升容器装16.7千克/2.3公升

闪点                   无

中远涂料研制开发的重防腐系列涂料采用国际先进配方及现代化设备生产,它是具有国际领先水平的高性能专业防腐涂料。它的问世为人类成功解决一系列防腐问题找到了一条途径，本系列产品可广泛用于船舶军舰,桥梁及工程等一切构件的防腐作业。

※表面处理

新造船

中远RTP-1适用于施工在新涂硅酸锌车间底漆的钢结构上。如果含锌车间底漆呈现大面积散射状损坏，或产生过量的锌腐蚀产品，则需要进行全面清扫级喷砂处理。其他类型的车间底漆不适于复涂，需采用磨料喷砂清理全部除去。焊缝和损坏区域应喷砂清理至Sa2.5（GB  8923-1988）标准。

通常合菱角钢砂或混合钢砂的直径为0.6-1.0毫米，钢丸为0.6-1.4毫米，它能使钢板表面产生一个满足要求的带有棱角的粗糙度。

在钢板氧化发生之前喷上中远RTP-1。如果钢板表面已经发生氧化，整个氧化区域必须重新喷砂至规定的视觉标准。

确保施工过程中，钢板表面是清洁干燥的。

大修/维修

磨料喷砂清理至Sa2.5（GB 8923-1988）标准。喷砂清理过程中暴露出来的表面缺陷应打磨、嵌填或采用合适的方法进行处理。建议表面粗糙度为30-70微米。

※限定

干燥时间和最短复涂间隔时间视相对湿度而定，当相对湿度高于80%时，最短复涂间隔时间可能会延长。

最长复涂时间间隔时间不确定，但视天气和环境条件而定。中远RTP表面必须清洁、干燥且无锌盐和锌腐蚀产品。

不推荐用于装配后天的修补底漆。

※责任声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。

但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身

质量的保证。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。的权利。

z

电话：0592-2295250；2295251

网址：http：//www.coscoat.com

邮箱：coscoat@163.com