中远远扬40#耐热防锈漆-黑色45

※产品概述

·单罐装，常温干燥，也可烘干

·起耐热、保护和防护任何，耐热300~350℃

※用途

·用于各种在型高温设备，如船舶烟囱等的防腐及装饰

·用于石油化工管道或烤炉的保护及装饰

※产品信息

体积固体份               46%±2%

标准膜厚                 60微米干膜厚（130微米湿膜厚）

理论涂布率               7.7平方米/公升，在标准膜厚时

5.1平方米/千克，在标准膜厚时

混合比率                 10：1（质量比）

施工方法

无气喷涂                推荐使用

喷嘴尺寸          0.38-0.53mm

出口压力          ≥17Mpa

有气喷涂                喷嘴尺寸          2.0-3.0mm

出口压力          ≥0.4Mpa

刷涂/辊涂               仅用于小面积。

稀释剂                  不推荐使用，在特殊情况下，使用HS-1（最多不超过总量的5%）

设备清洗剂              HS-1

熟化时间                10℃            25℃           35℃

30min           15min          10min

干燥参数

10℃            25℃           35℃

表干                    3h              2h              1h

实干                    48h             24h             16h

混合后施工时间          6h              4h              2h

复涂参数                               底材温度

10℃             25℃          35℃

复涂下列产品时           Min   Max      Min  Max       Min  Max

中远25#                 48h    不限      24h  不限       16h   不限

贮存                  贮存于凉爽干燥环境之中，通风良好并避开热源或火源，包装容器必须保存密闭。在25℃的条件下贮存期为12个月以上

（应以实际检验结果为准）

装卸                  小心装卸，使用前搅拌均匀

包装规格              甲组分  20公升容器装20千克/12.4公升

乙组分  4公升容器装2千克/2.25公升

闪点                  甲组分          乙组分            混合漆

大于29℃        大于28℃         大于29℃

中远涂料研制开发的重防腐系列涂料采用国际先进配方及现代化设备生产,它是具有国际领先水平的高性能专业防腐涂料。它的问世为人类成功解决一系列防腐问题找到了一条途径，本系列产品可广泛用于船舶军舰,桥梁及工程等一切构件的防腐作业。

※表面处理

所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。

直接涂装于钢板表面，表面处理状况应达到GB 8923-1988规定的Sa2.5级，

无法进行喷砂处理的基体表面应达到GB 8923-1988规定的St3级。

※限定

该产品在5℃以下不完全固化。

在好天气下施工。环境相对湿度在85%以下，待涂表面的温度必须在露点以上至少℃。

干燥时间和复涂间隔可能会由于现场的因素而有所改变。

施工时注意做好通风及防火措施。

避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，施工时注意做好通风及防火措施。

※责任声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。

但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身

质量的保证。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。

z

电话：0592-2295250；2295251

网址：http：//www.coscoat.com

邮箱：coscoat@163.com